技术方案

本发明的具体技术方案如下：一种人造镁橄榄石砂，制备方法如下：

1)按MgO/SiO2的摩尔比为2：1取混合物料，破碎后在混合机中混均;

2)混炼：取上述含有MgO和SiO2的混合物料92~94份，然后加入纸浆废液6~8份，混合4~6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时;

6)最后破碎、粉磨制得镁橄榄石砂。

步骤

所述步骤：

1)中含有MgO和SiO2的混合物料为菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石的两种或两种以上的混合。

一种制备镁橄榄石砖的方法，制备方法步骤：

1)取上述的镁橄榄石砂进行筛分，分别制得粒度为1mm~3mm的颗粒，粒度为0.074mm~1mm的颗粒和粒度为0~0.074mm的细粉;

2)按如下重量份配比取料，粒度为1mm~3mm的镁橄榄石砂颗粒58~62份，粒度为0.074mm~1mm的镁橄榄石砂颗粒8~12份，粒度为0~0.074mm的镁橄榄石砂细粉28~32份，纸浆废液3~5份，然后将上述取料混合4~6分钟;

3)制坯;

4)干燥：将成型坯体放入温度为90~110℃的干燥窖中干燥45~50小时;

5)烧结：将干燥好的坯体送至隧道窖内，烧成温度为1500~1700℃，烧结时间为3~5小时。 本发明的有益效果：本发明通过在原有制作镁橄榄石砖工艺的基础之上，增加了用于制备镁橄榄石砖的镁橄榄石砂的预反应和预合成过程，摒弃了因为采用天然镁橄榄石而带来的品质不纯的问题;将菱镁石、蛇纹石、硅石、滑石工业废渣用于制作镁橄榄石砖，不仅妥善处理了工业废弃物，更减少了对环境的污染，同时大大降低了生产镁橄榄石砖的成本;采用本发明制成的镁橄榄石砖结合相完整，晶体发育完全，高温性能好，抗硫碱化学侵蚀的能力强，其具体参数如下：MgO占40%~70%，SiO2占20%~35%，Fe<1%，Al<1%，Ca<1%，体积密度大于2.6，显气孔率小于19，压强大于40Mpa，热稳定性风冷大于20次，荷重软化温度大于1600℃。