具体实施方式

实施例1

用1000Kg的原材料，其中硼泥700Kg，电熔镁砂除尘粉200Kg，黄粘土50Kg，水50Kg。将上述原材料投入到混砂机内，经充分搅拌，使其混合均匀。然后将混合好的物料送进压密机内进行压密。压密后的物料再送入压球机内压制成球。再将物料球放置于露天进行晾晒。待晾晒干燥后将其送入镁砂煅烧窑内进行煅烧。煅烧的温度为1500℃。煅烧时间为15小时。煅烧后经自然冷却，再进行粉碎处理。制得中档镁砂。

制成后产品的各物质含量为：MgO＞70％、CaO＜2％、Al2O3＜3.5％、Fe2O3＜4.2％、SiO2＜20％、烧失率＜3％。

实施例2

用1000Kg的原材料，其中硼泥750Kg，电熔镁砂除尘粉150Kg，黄粘土50Kg，水50Kg。将上述原材料投入到混砂机内，经充分搅拌，使其混合均匀。然后将混合好的物料送进压密机内进行压密。压密后的物料再送入压球机内压制成球。再将物料球放置于露天进行晾晒。待晾晒干燥后将其送入镁砂煅烧窑内进行煅烧。煅烧的温度为1300℃。煅烧时间为20小时。煅烧后经自然冷却，再进行粉碎处理。制得中档镁砂。

制成后产品的各物质含量为：MgO＞70％、CaO＜2％、Al2O3＜3.5％、Fe2O3＜4.2％、SiO2＜20％、烧失率＜3％。