权利要求书

1.一种红外耐火泥，其特征是主要由含重型氧化镁65-75％、赤铁矿25-35％ 混合组成。

2.根据权利要求1所述的红外耐火泥，其特征是重型氧化镁中有效化学组 份氧化镁(MgO)为85-95％，赤铁矿的有效化学组分三氧化二铁(Fe2O3)为75-80％。

3.根据权利要求1或2所述的红外耐火泥生产工艺，其特征是将重型氧化镁 和赤铁矿原料相互混合，磨成粒度大于300目粉状，制成干粉状红外耐火泥。

4.根据权利要求1或2所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火 泥与石英砂以1∶1配比，加适量水混合为糊状，将糊状红外耐火泥直接糊在炉灶 内壁壁面上，自然干燥后即可使用。

5.根据权利要求3所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火泥 与石英砂以1∶1配比，加适量水混合为糊状，将糊状红外耐火泥直接糊在炉灶内 壁壁面上，自然干燥后即可使用。

6.根据权利要求4所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火还 可与水泥、石英砂、普钙和粘土及其它们的混合物混合后，再加适量的水混合 为砂浆，将砂浆状红外耐火泥直接糊在炉灶内壁壁面上，自然干燥后即可使用。

7.根据权利要求5所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火还 可与水泥、石英砂、普钙和粘土及其它们的混合物混合后，再加适量的水混合 为砂浆，将砂浆状红外耐火泥直接糊在炉灶内壁壁面上，自然干燥后即可使用。

8.根据权利要求4所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火还 能与石英砂、普钙和普通水泥按1-5∶1∶0.1-0.8比例混合为浆料使用。

9.根据权利要求5所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火还 能与石英砂、普钙和普通水泥按1-5∶1∶0.1-0.8比例混合为浆料使用。

10.根据权利要求7所述的红外耐火泥应用，其特征是把干粉状红外耐火还 能与石英砂、普钙和普通水泥按1-5∶1∶0.1-0.8比例混合为浆料使用。