发明内容

本发明的目的是提供一种以天然水镁石短纤维增强的商品水泥砂浆材料。这种水镁石短纤维增强的水泥砂浆具有强度高、拌合物保水性和粘聚性好、抗裂性好、成本低廉等优点。    本发明的技术方案是这样实现的：

本发明是由水泥、砂、水、水镁石纤维和分散外加剂组成，其中水镁石纤维是6级及以下等级的短纤维，在砂浆中的质量用量为水泥量的3-6％，分散外加剂在商品水泥砂浆中质量用量为水泥量的1.0-1.8％，砂的质量用量为水泥量的1.0-7.0倍，水量的质量用量为水泥量的0.35-1.6倍。

分散外加剂由萘系高效减水剂、氨基磺酸盐减水剂或木质素磺酸盐减水剂、酒精和尿素组成，质量用量分别为水泥量的0.7-1.2％、0.15-0.30％、0-0.25％、0-0.25％。

本发明的干混商品水泥砂浆的制作工艺是：将水泥、砂、水镁石短纤维在强制式搅拌机中搅拌均匀后包装，再在工地施工时添加水和分散外加剂搅拌均匀。湿拌商品水泥砂浆的制作工艺是：将水泥、砂、水镁石纤维、分散外加剂和水在强制式搅拌机中搅拌均匀即可。

水镁石纤维是一种以氢氧化镁为主要成分的天然矿物纤维，是我国的优势矿产资源。水镁石纤维具有优良的力学性能和水分散性能，与现有用于水泥砂浆中的各种增强纤维相比，水镁石纤维具有成本低廉且与水泥结合力强等明显优点。

6级及以下等级水镁石纤维是低等级的水镁石短纤维，它们多为矿山选矿加工的下脚料，纤维长度一般小于5mm。与水镁石长纤维相比，6级及以下等级水镁石纤维价格低廉。由于纤维太短，目前主要作为工业填料，而不能作为增强材料应用。

本发明通过化学分散外加剂对天然水镁石短纤维进行化学劈分，可使纤维直径细化达到纳米级，提高了短纤维的长径比，从而能有效地发挥了纤维的增强作用，增加了纤维的应用价值。与长纤维相比，水镁石短纤维容易在水泥砂浆中混合均匀，而不存在其它纤维在应用中出现的纤维缠结、打团、分散不匀等现象。纤维劈分后具有较大的比表面积，使其吸水性增加，会影响水泥砂浆的工作性。本发明将纤维的化学分散技术与水泥的减水技术相结合，通过选择合适的纤维分散外加剂和水泥减水剂，恰当地解决了纤维应用于水泥砂浆中的纤维劈分分散与水泥砂浆的工作性之间的矛盾。

由于化学分散外加剂的应用，有利于促进纤维在水泥砂浆中的均匀分散，使得纤维用量在很少的情况下就可以发挥增强作用，有利于控制纤维水泥砂浆的成本。

由于化学分散外加剂和水镁石短纤维的加入，增加了砂浆吸收能量的能力，提高了水泥砂浆的抗折强度和韧性，改善了水泥砂浆的抗裂性能，同时还使水泥砂浆具有较好的保水性和粘聚性，不必再加入保水增稠材料，从而降低了砂浆的生产成本。

水镁石纤维增强商品水泥砂浆可以应用于多个工程领域，如建筑、隧道、机场、路面、桥面等的砌筑、抹灰、和地面工程中。