权利要求书

1.一种强磁性核壳结构纳米铜基水滑石催化剂，其特征在于，由CuM2+Al水滑石LDH壳和Fe3O4磁性纳米粒子核组成；该强磁性核壳结构纳米铜基水滑石催化剂表示为Fe3O4CuM2+Al‑LDH，其组成质量百分比为：

Fe3O4磁性纳米粒子60％～80％

Cu M2+Al‑LDH     20％～40％

这种核壳结构磁性纳米催化剂的粒子尺寸为500～540nm；比饱和磁化强度σs为40.2～60.7emu/g，苯酚转化率为38.28～55.47％；

其中M2+可以是Mg2+、Zn2+、Ni2+中的任意一种。

2.一种权利要求1所述的强磁性核壳结构纳米铜基水滑石催化剂的制备方法，其特征在于，制备步骤如下：

(1)磁性物质的制备

称取10.73gFeCl3·6H2O和28.82gCH3COONa·H2O溶于320ml乙二醇中，转入500ml反应釜中，于200℃晶化8小时，自然冷却至室温，采用钕铁硼永磁铁磁分离，用乙醇和去离子水分别洗涤2—3次，洗涤过程中仍采用钕铁硼永磁铁磁分离，再于60℃干燥24小时，得到黑色粉体，记为Fe3O4 ；

（2）磁性催化剂的制备

称取0.3~0.5gFe3O4固体分散于80~100ml甲醇或者水中，超声分散0.5~1个小时后转入圆底烧瓶中，室温下搅拌；

配制100mlNaOH碱溶液，其摩尔浓度为0.1~2mol/L，记为A液；

按（Cu2++M2+)/Al3+摩尔比为2~3，Cu2+/M2+摩尔比为0.2，称取Cu(NO3)2·3H2O、M(NO3)2 ·n H2O和Al(NO3)2·9H2O溶解于100ml醇水混合液中，超声得到澄清溶液，记为B液；

将A液和B液同时滴入上述圆底烧瓶中，其中B液的滴速为1~1.5ml/min,A液滴速为0.5~1ml/min ，B液滴完后，继续滴加A液至PH值稳定于10，然后将圆底烧瓶转移到水浴中于65℃机械搅拌，晶化24~72小时得到灰黑色悬浮液，采用钕铁硼永磁铁磁分离，用脱CO2去离子水洗涤三次，洗涤过程中仍然采用钕铁硼永磁铁磁分离，然后于60℃干燥24小时，得到黑色粉体，命名为Fe3O4@CuM2+Al‑LDH ；

3．根据权利要求2所述的方法，其特征在于M2+为Mg2+、Zn2+、Ni2+中的任意一种。  阴离子为NO3-、CO32-中任意一种。